ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ 
СОЮЗА   ССР

БЕТОНЫ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 
ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ

ГОСТ 10180—90 
(СТ СЭВ 3978—83)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ   СОЮЗА   ССР

                     БЕТОНЫ

Методы определения прочности                         ГОСТ 10180-90 
       по контрольным образцам                            (СТ СЗВ 3978-83)

                    Concretes
   Methods for strength determination 
         using reference specimens

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на бетоны всех видов по ГОСТ 25192, применяемые во всех областях строительства.
Стандарт устанавливает методы определения предела прочности (далее  прочности) бетонов на сжатие, осевое растяжение, растяжение при раскалывании и растяжение при изгибе путем разрушающих кратковременных статических испытаний специально изготовленных контрольных образцов бетона.
Стандарт не распространяется на специальные виды бетонов, для которых предусмотрены другие стандартизированные методы определения прочности.
При производственном контроле прочности бетона стандарт следует применять с учетом требований ГОСТ 18105, в котором установлены правила оценки прочности бетона в конструкциях на основе результатов испытаний образцов бетона по настоящему стандарту.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 3978. Степень соответствия приведена в приложении 1.

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ

Определение прочности бетона состоит в измерении минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные образцы бетона при их статическом нагружении с постоянной скоростью роста нагрузки и последующем вычислении напряжении при этих усилиях в предположении упругой работы материала.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ БЕТОНА

2.1. Форма, размеры и число образцов 
2.1.1. Форма и номинальные размеры образцов в зависимости от метода определения прочности бетона должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Метод
	Форма образца	Размеры образца, мм	
Определение прочности на сжатие и на растяжение при	Куб	Длина ребра:            100; 150;
                                   200; 300	
раскалывании	Цилиндр	Диаметр d:                100; 150;
                                   200; 300 	
		Высота h, равная 2d
	
Определение прочности на осевое растяжение	Призма квадратного сечения	100Х100Х400
150Х150Х600
200Х200Х800	
	Цилиндр	Диаметр d:               100; 150;
                                  200; 300	
		Высота h, равная 2d
	
Определение прочности на растяжение при изгибе и при раскалывании
	Призма квадратного сечения	100Х100Х400
150Х150Х600
200Х200Х800	

Допускается применять: 
кубы с ребром длиной 70 мм;
призмы размером 70Х70Х280 мм, цилиндры диаметром 70 мм; 
цилиндры высотой, равной соответствующему диаметру, при определении прочности на растяжение при раскалывании и высотой, равной четырем диаметрам при определении прочности на осевое растяжение; 
восьмерки по черт. 1 и табл. 2 при определении прочности на осевое растяжение; 
половинки образцов-призм, полученных после испытания на растяжение при изгибе образцов-призм, для определения прочности бетона на сжатие;
кубы, изготовленные в неразъемных формах с технологическим уклоном.

Черт. 1

Таблица 2

Обозначение	Значение при поперечном сечении образца, мм	
размера	70Х70	100Х100	150Х150	200Х200	
a	70	100	150	200	
b	100	150	250	350	
l	490	700	1050	1400	
l1	210	300	450	600	
l2	45	65	110	160	
l3	95	135	180	250	

За базовый образец при всех видах испытаний следует принимать образец с размером рабочего сечения 150Х150 мм.
2.1.2. Размеры образцов в зависимости от наибольшей номинальной крупности заполнителя в пробе бетонной смеси должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3
мм

Наибольший номинальный размер зерна заполнителя	Наименьший размер образца (ребра куба, стороны поперечного сечения призмы или восьмерки, диаметра и высоты цилиндра)	Наибольший номинальный размер зерна заполнителя	Наименьший размер образца (ребра куба, стороны поперечного сечения призмы или восьмерки, диаметра и высоты цилиндра)	
20 и менее	100	70	200	
40	150	100	300	

Примечания: 1. Для испытания конструкционно-теплоизоляционного и теплоизоляционного бетонов класса В5 (М75) и менее на пористых заполнителях (независимо от наибольшей крупности заполнителя) следует применять образцы с наименьшим размером 150 мм.
2. При изготовлении образцов из бетонной смеси должны быть удалены отдельные зерна крупного заполнителя, размер которых превышает более чем в 1,5 раза наибольший номинальный размер заполнителя, указанный в табл. 3, а также все зерна заполнителя размером более 100 мм.
3. При изготовлении образцов с минимальным размером 70 мм максимальная крупность заполнителя не должна превышать 20 мм.

2.1.3. Образцы изготавливают и испытывают сериями. 
Число образцов в серии (кроме ячеистого бетона) принимают по табл. 4 в зависимости от среднего внутрисерийного коэффициента вариации прочности бетона  рассчитываемого по приложению 2 не реже одного раза в год. Для ячеистого бетона число образцов в серии принимают равным 3.

Таблица 4

Внутрисерийный коэффициент вариации 	5 и менее	Более 5
до 8 включ.	Более 8	

Требуемое число образцов бетона в серии шт., не менее
	
2	
3* или 4	
6	

_____________
* При применении форм типа 2ФК принимают четыре образца в серии, а для форм типа 1ФК и 3ФК  три образца.

2.1.4. Отклонения от плоскостности опорных поверхностей кубов и цилиндров, прилегающих к плитам пресса, не должны превышать 0,1 мм.
2.1.5. Отклонения от прямолинейности образующей образцов-цилиндров, предназначенных для испытания на раскалывание, не должны превышать 0,1 мм.
2.1.6. Отклонения от перпендикулярности смежных граней кубов и призм, а также опорных поверхностей и образующих цилиндров, предназначенных для испытания на сжатие, не должны превышать 1 мм. 
2.2. Отбор проб и изготовление образцов 
2.2.1. Пробы бетонной смеси для изготовления контрольных образцов при производственном контроле прочности бетона следует отбирать в соответствии с требованиями ГОСТ 10181.0.
2.2.2. Пробы бетонной смеси для изготовления контрольных образцов, предназначенных для лабораторных исследований, при подборе состава бетона, обосновании норм расхода цемента, изучении влияния на свойства бетонов различных технологических факторов и для других целей следует отбирать из специально изготовленных лабораторных замесов бетонной смеси.
2.2.3. Объем пробы бетонной смеси должен превышать требуемый для изготовления всех серий контрольных образцов не менее, чем в 1,2 раза.
Отобранная проба бетонной смеси должна быть дополнительно вручную перемешана перед формованием образцов.
Бетонные смеси, содержащие воздухововлекающие и газообразующие добавки, а также предварительно разогретые смеси перед формованием образцов дополнительно перемешивать не следует.
2.2.4. Образцы следует изготавливать в поверенных формах, соответствующих требованиям ГОСТ 22685.
Перед использованием форм их внутренние поверхности должны быть покрыты тонким слоем смазки, не оставляющей пятен на поверхности образцов и не влияющей на свойства поверхностного слоя бетона.
2.2.5. Укладку и уплотнение бетонной смеси следует производить не позднее, чем через 20 мин после отбора пробы.
2.2.6. При изготовлении одной или нескольких серий образцов, предназначенных для определения различных характеристик бетона, все образцы следует изготавливать из одной пробы бетонной смеси и уплотнять их в одинаковых условиях. Отклонения между собой значений средней плотности бетона отдельных серий и средней плотности отдельных образцов в каждой серии к моменту их испытания не должны превышать 50 кг/м3.
При несоблюдении этого требования результаты испытаний не учитывают.
2.2.7. При производственном контроле формование контрольных образцов, а также контрольных блоков из ячеистых бетонов следует производить по той же технологии, и с теми же параметрами уплотнения, что и конструкции.
2.2.8. Образцы из тяжелого и легкого бетонов при лабораторных исследованиях, а также при производственном контроле в случаях, когда условия пункта 2.2.7 не могут быть выполнены, формуют следующим образом:
формы заполняют бетонной смесью слоями высотой не более 100 мм. Каждый слой укладывают штыкованием стальным стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом. Число нажимов стержня рассчитывают из условия, чтобы один нажим приходился на 10 см2 верхней открытой поверхности образца, штыкование выполняют равномерно по спирали от краев формы к ее середине.
При подвижности бетонной смеси менее 10 см или жесткости менее 11 с форму с уложенной бетонной смесью жестко закрепляют на лабораторной виброплощадке и дополнительно уплотняют, вибрируя до полного уплотнения, характеризуемого прекращением оседания бетонной смеси, выравниванием ее поверхности, появлением на ней тонкого слоя цементного теста и прекращением выделения пузырьков воздуха.
При изготовлении образцов из бетонной смеси жесткостью 11 с и более на форме закрепляют насадку. Форму с насадкой жестко закрепляют на лабораторной виброплощадке и устанавливают на поверхность смеси пригруз, обеспечивающий давление 4±0,5 кПа, и вибрируют до прекращения оседания пригруза плюс дополнительно 5  10 с.
После окончания укладки и уплотнения бетонной смеси в форме верхнюю поверхность образца заглаживают мастерком или пластиной.
2.2.9. В случаях применения на производстве способов и режимов уплотнения бетона, приводящих к изменению его состава, способ изготовления контрольных образцов бетона или поправочный коэффициент к прочности образцов должен быть указан в стандартах или технических условиях на сборные конструкции или в рабочих чертежах монолитных конструкций.
2.2.10. Образцы в цилиндрических формах после заглаживания верхней поверхности закрывают крышками, кладут на боковую сторону и хранят в таком положении до распалубливания.
2.2.11. Образцы из ячеистого или других бетонов выпиливают или выбуривают из контрольных неармированных блоков, изготовленных одновременно с изделиями из той же бетонной смеси, или из готовых изделий после их остывания, или эксплуатируемых конструкций по ГОСТ 28570.
Контрольные блоки из ячеистого бетона должны иметь следующие размеры (черт. 2).
При горизонтальном формовании изделий: 
длину и ширину — не менее 400 мм; 
высоту, равную толщине изделия. 
При вертикальном формовании изделий: 
длину — не менее 400 мм; 
высоту и толщину, равные высоте и толщине изделия.

СХЕМЫ ВЫПИЛИВАНИЯ И ВЫБУРИВАНИЯ 
ОБРАЗЦОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, мм

При горизонтальном формовании изделия

При вертикальном формовании изделия

Черт. 2

Образцы выпиливают или выбуривают из средней части изделия или контрольного блока по схеме, приведенной на черт. 2.
Образцы выпиливают или выбуривают без увлажнения, отступив от граней изделия или блока не менее чем 20 мм.
Допускается при подборе состава ячеистого бетона, а для пенобетона и при производственном контроле прочности, изготавливать контрольные образцы в формах по пп. 2.2.72.2.9.
2.2.12. Непосредственно после изготовления образцов на них должна быть нанесена маркировка. Маркировка не должна повреждать образец или влиять на результаты испытания.
2.3.Твердение, хранение и транспортирование образцов
2.3.1. Способ и режим твердения образцов бетона, предназначенных для производственного контроля прочности, следует принимать по ГОСТ 18105. 
2.3.2. Образцы, предназначенные для твердения в нормальных условиях, после изготовления до распалубливания хранят в формах, покрытых влажной тканью или другим материалом, исключающим возможность испарения из них влаги, в помещении с температурой воздуха (20±5)°С.
При определении прочности бетона на сжатие образцы распалубливают не ранее чем через 24 ч для бетонов класса В7,5 (М100) и выше, и не ранее чем через 48 ч  для бетонов класса В5 (М75) и ниже, а также для бетонов с добавками, замедляющими их твердение в раннем возрасте.
При определении прочности бетона на растяжение образцы распалубливают не ранее чем через 96 ч после их изготовления.
После распалубливания образцы должны быть помещены в камеру, обеспечивающую у поверхности образцов нормальные условия, т. е. температуру (20±3)°С и относительную влажность воздуха (95±5)%. Образцы укладывают на подкладки так, чтобы расстояние между образцами, а также между образцами и стенками камеры было не менее 5 мм. Площадь контакта образца с подкладками, на которых он установлен, не должна составлять более 30 % площади опорной грани образца. Образцы в камере нормального твердения не должны непосредственно орошаться водой. Допускается хранение образцов вод слоем влажных песка, опилок или других систематически увлажняемых гигроскопичных материалов.
Образцы, предназначенные для твердения в условиях тепловой обработки, должны быть помещены в формах в тепловой агрегат (пропарочную камеру, автоклав, отсек формы или кассеты и т.д.) и твердеть там вместе с конструкциями или отдельно по принятому на производстве режиму.
После окончания тепловой обработки образцы распалубпивают и испытывают или хранят в нормальных условиях в соответствии с п. 2.3.1.
2.3.3. Образцы, предназначенные для твердения в условиях, аналогичных условиям твердения бетона в монолитных конструкциях, могут твердеть или в формах, или в распалубленном виде.
2.3.4. Допускаются другие условия твердения образцов, например, водное или комбинированное, если эти условия установлены стандартами, техническими условиями или указаны в рабочих чертежах конструкции.
2.3.5. При транспортировании образцов бетона необходимо предохранять их от повреждений, изменения влажности и замораживания.
Прочность бетона образцов к началу их транспортирования должна быть не менее 2 МПа.

3. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ

3.1. Перечень оборудования для изготовления образцов, средств измерения их размеров, формы, массы, испытательного оборудования, приборов, устройств, приспособлений и их технические характеристики приведены в приложении 3 (табл. 7).
Рекомендуемые конструктивные схемы устройств и некоторых приспособлений для испытаний на растяжение приведены в приложениях 8—10.
Допускается использовать другие средства измерения, оборудование, приспособления, если их технические характеристики удовлетворяют требованиям, указанным в приложении 3 (табл. 7).
3.2. Средства измерения, выпускаемые серийно (большими или малыми сериями) допускается использовать, если они прошли государственные или ведомственные испытания в соответствии с ГОСТ 8.001 и ГОСТ 8.383 и внесены в государственный или ведомственный реестр, о чем должна быть сделана отметка или запись в эксплуатационных документах (паспортах, формулярах, инструкциях по эксплуатации), а также прошли первичную поверку при их выпуске из производства, что удостоверено свидетельством о поверке или записью в паспорте.
3.3. Средства измерения, выпускаемые единичными экземплярами или ввозимые из-за границы в единичных экземплярах, допускается использовать, если они прошли аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326, что удостоверяется свидетельством о метрологической аттестации.
3.4. Испытательное оборудование допускается использовать, если оно прошло первичную аттестацию в соответствии с ГОСТ 24555, что для серийно выпускаемого оборудования удостоверяется аттестатом или записью в эксплуатационных документах, а для выпускаемого в единичных экземплярах или ввозимого из-за границы в единичных экземплярах — аттестатом, протоколом аттестации и формуляром по ГОСТ 2.601.
3.5. В процессе эксплуатации средства измерения должны проходить периодическую поверку, а испытательное оборудование  периодическую аттестацию.
Необходимость проведения этих операций и наличие требуемых документов указано в приложении 3.
3.6. Поверку средств измерения проводят органы государственной или ведомственной метрологической службы в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации для средств, выпускаемых серийно или в акте метрологической аттестации.
3.7. Периодическую аттестацию испытательного оборудования проводят испытательные подразделения — строительные или заводские лаборатории, отделы технического контроля, испытаний и другие, применяющие это оборудование, с участием метрологической службы данного предприятия (организации).
3.8. Межповерочный срок между двумя последовательными поверками средств измерений указывается в эксплуатационной документации или в акте метрологической аттестации.
Периодическая аттестация испытательного оборудования проводится в сроки, установленные при первичной аттестации.
После ремонта или перебазирования, а также замены средств измерений или испытательного оборудования следует проводить внеочередные поверки и аттестации.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ ОБРАЗЦОВ 
И УСЛОВИЯ  ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

4.1. В помещении для испытания образцов следует поддерживать температуру воздуха в пределах (20±5) °С и относительную влажность воздуха не менее 55 %. В этих условиях образцы должны быть выдержаны до испытания в распалубленном виде в течение не менее 24 ч, если они твердели в воде, и в течение не менее 4 ч, если они твердели в воздушно-влажностных условиях или в условиях тепловой обработки.
Образцы, предназначенные для испытаний для определения передаточной или распалубочной прочности бетона на сжатие в горячем состоянии, а также образцы, предназначенные для определения прочности на растяжение после водного твердения, следует испытывать без предварительной выдержки.
4.2. Перед испытанием образцы подвергают визуальному осмотру, устанавливая наличие дефектов в виде околов ребер, раковин и инородных включений. Образцы, имеющие трещины, околы ребер глубиной более 10 мм, раковины диаметром более 10 мм и глубиной более 5 мм (кроме бетона крупнопористой структуры), а также следы расслоения и недоуплотнения бетонной смеси, испытанию не подлежат. Наплывы бетона на ребрах опорных граней образце» должны быть удалены напильником или абразивным камнем. Результаты осмотра записывают в журнал испытаний, форма которого приведена в приложении 4. В случае необходимости фиксируют схему расположения дефектов.
4.3. На образцах выбирают и отмечают грани, к которым должны быть приложены усилия в процессе нагружения.
Опорные грани отформованных образцов-кубов, предназначенных для испытания на сжатие, выбирают так, чтобы сжимающая сила при испытании была направлена параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы.
Опорные грани образцов-кубов и призм, предназначенных для испытания на растяжение при раскалывании, должны быть выбраны так, чтобы оси колющих прокладок, передающих усилие, были перпендикулярны к слоям укладки бетонной смеси.
Плоскость изгиба образцов-призм при испытании на растяжение при изгибе должна быть параллельна слоям укладки.
4.4. Линейные размеры образцов измеряют с погрешностью не более 1 %. Результаты измерений линейных размеров образцов записывают в журнал испытаний.

Примечание. При использовании для изготовления образцов бетона поверенных форм, линейные размеры которых соответствуют требованиям ГОСТ 22685, допускается не измерять линейные размеры образцов, а принимать их равными номинальным по табл. 1 настоящего стандарта.

4.5. Отклонения от прямолинейности образующей образцов-цилиндров определяют с помощью поверочных плиты или линейки и щупов путем установления наибольшего зазора между боковой поверхностью образца и поверхностью плиты.
4.6. Отклонения от перпендикулярности смежных граней образцов-кубов и призм, а также опорных и боковых поверхностей цилиндров определяют по методике приложения 5.
4.7. Отклонения от плоскостности поверхностей образцов определяют по методике приложения 5.
4.8. Отклонения от плоскостности, прямолинейности и перпендикулярности по пп. 4.54.7 следует проверять на образцах, изготовленных в формах одного комплекта не реже одного раза в 6 мес, а также при каждой замене форм для изготовления образцов.
4.9. Если опорные грани образцов-кубов или цилиндров не удовлетворяют требованиям п. 2.1.4, то они должны быть выровнены. Для выравнивания опорных граней применяют шлифование или нанесшие слоя быстро-твердеющего материала толщиной не более 3 мм и прочностью к моменту испытания не менее половины ожидаемой прочности бетона образца.
4.10. Если при определении прочности бетона на растяжение при раскалывании не применяют кондукторы по черт. 12 и 13, то на боковые грани образцов-кубов, призм и торцевые поверхности образцов-цилиндров, предназначенных для этих испытаний, наносят осевые линии, с помощью которых образец центрируют при испытании.
4.11. Образцы, предназначенные для испытания на осевое растяжение, закрепляют в захватах.
4.12. Перед испытанием образцы взвешивают с целью определения их средней плотности по ГОСТ 12730.1. При автоматическом определении массы образцов погрешность принимают по среднему классу точности по ГОСТ 23676.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1.Общие требования
5.1.1. Все образцы одной серии должны быть испытаны в расчетном возрасте в течение не более 1 ч.
5.1.2. Перед установкой образца на пресс или испытательную машину удаляют частицы бетона, оставшиеся от предыдущего испытания на опорных плитах пресса.
5.1.3. Шкалу силоизмерителя испытательной машины, пресса или испытательной установки выбирают из условия, что ожидаемое значение разрушающей нагрузки должно быть в интервале 20-80 % максимальной нагрузки, допускаемой выбранной шкалой.
5.1.4. Нагружение образцов производят непрерывно со скоростью, обеспечивающей повышение расчетного напряжения в образце до его полного разрушения в пределах (0,6±0,4) МПа/с при испытаниях на сжатие и в пределах (0,05±0,02) МПа/с при испытаниях на растяжение. При этом время нагружения одного образца должно быть не менее 30 с.
5.1.5 Максимальное усилие, достигнутое в процессе испытания, принимают за разрушающую нагрузку и записывают его в журнал испытаний.
5.1.6. Разрушенный образец необходимо подвергнуть визуальному осмотру и отметить в журнале испытаний: 
характер разрушения;
наличие крупных (объемом более 1 см3) раковин и каверн внутри образца;
наличие зерен заполнителя размером более 1,5dmax, комков глины, следов расслоения.
Результаты испытаний образцов, имеющих перечисленные дефекты структуры, и характер разрушения, учитывать не следует. 
5.2. Испытание на сжатие
5.2.1. При испытании на сжатие образцы-кубы и цилиндры устанавливают одной из выданных граней на нижнюю опорную плиту пресса (или испытательной машины) центрально относительно его продольной оси, используя риски, нанесенные на плиту пресса, дополнительные стальные плиты или специальное центрирующее устройство, приведенное в приложении 6.
Между плитами пресса и опорными поверхностями образца допускается прокладывать дополнительные стальные опорные плиты.
5.2.2. Образцы-половинки призм при испытании на сжатие помещают между двумя дополнительными стальными плитами. Дополнительные плиты центрируют относительно оси пресса, используя риски, нанесенные на плиту пресса и дополнительные стальные плиты, или специальное центрирующее устройство.
5.2.3. После установки образца на опорные плиты пресса (дополнительные стальные плиты) совмещают верхнюю плиту пресса с верхней опорной гранью образца (дополнительной стальной плитой) так, чтобы их плоскости полностью прилегали одна к другой. Далее начинают нагружение.
5.2.4. В случае разрушения образца во одной из дефектных схем по приложению 7 при определении средней прочности серии этот результат не учитывают.
5.3. Испытание на растяжение при изгибе 
5.3.1. Образцы-призмы устанавливают в испытательное устройство по схеме черт. 3 и приложению 8 и нагружают до разрушения.

СХЕМА ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ

1 — образец; 2  шарнирно неподвижная опора; 3  шарнирно подвижная опора

Черт. 3

5.3.2. Если образец разрушился не в средней трети пролета или плоскость разрушения образца наклонена к вертикальной плоскости более, чем на 15°, то при определении средней прочности бетона серии образцов этот результат испытания не учитывают.
5.4. Испытания на растяжение при раскалывании 
5.4.1. Образцы устанавливают на плиты пресса или в испытательное устройство по черт. 4 и приложению 9 и нагружают до разрушения.

СХЕМЫ ИСПЫТАНИЯ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ РАСКАЛЫВАНИИ

а) образцов-цилиндров: 	             из ячеистого 	       б) образцов-кубов
из бетона всех видов                                 бетона                            из бетона всех видов
(кроме ячеистого бетона)            

в) образцов-призм 
из тяжелого бетона

Черт. 4

Для равномерной передачи усилия на образец между стальной колющей прокладкой и поверхностью куба или между опорными плитами пресса и поверхностью образца-цилиндра допускается дополнительно устанавливать прокладку из фанеры, картона длиной не менее длины образца.
5.4.2. Образцы-призмы последовательно раскалывают в нескольких сечениях по длине. Расстояние между сечениями раскалывания должно быть не менее половины высоты призмы. 
5.5. Испытание на осевое растяжение 
5.5.1. Образцы закрепляют в разрывной машине по одной из схем приложения 10 и нагружают до разрушения.
5.5.2. Результат испытаний не учитывают, если разрушение образца произошло не в рабочей зове или плоскость разрушения образца наклонена к его горизонтальной оси более чем на 15.

ПОГРЕШНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ ДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА РАСКАЛЫВАНИЕ

а) с эксцентриситетом 			      б) взаимно-непараллельно

Черт. 5

6. ОБРАБОТКА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Прочность бетона, МПа (кгс/см2), следует вычислять с точностью до 0,1 МПа (1 кгс/см2) при испытаниях на сжатие и до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) при испытаниях на растяжение для каждого образца по формулам: 
на сжатие			
              		(1)           
на осевое растяжение	
			(2)
на растяжение при раскалывании	
							(3)
на растяжение при изгибе
							(4)

где         F	 разрушающая нагрузка, Н (кгс); 
             А 	 площадь рабочего сечения образца, мм2 (см2); 
          a, b, l 	 соответственно ширина, высота поперечного сечения призмы и расстояние между опорами при испытании образцов на растяжение при изгибе, мм (см);
        , , , 	 масштабные коэффициенты для приведения прочности бетона к прочности бетона в образцах базовых размера и формы; 
            kw 	 поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитывающий влажность образцов в момент испытания.
6.2. Значения масштабных коэффициентов следует определять экспериментально по приложению 11. Допускается значения масштабных коэффициентов , ,  и  для отдельных видов бетонов принимать по табл. 5.

Таблица 5

Форма и размеры	Масштабные коэффициенты	
образца, мм	сжатия , всех видов	растяжения при раскалывании 	растяжения при изгибе	осевого растяже-	
	бетонов, кроме ячеистого	тяжелого бетона	мелкозер-нистого бетона	тяжелого бетона 	ния 	
Куб (ребро) или квадратная призма (сторона)
      70	

0,85	

0,78	

0,87	

0,86	

0,85	
    100	0,95	0,88	0,92	0,92	0,92	
    150	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
    200	1,05	1,10	1,05	1,15	1,08	
    300	1,10			1,34		
Цилиндры (диаметр Х высота)
    100Х200	

1,16	

0,98	

0,99	

	
    150Х300	1,20	1,13	1,08			
    200Х400	1,24					
    300Х600	1,28					

Примечания:
1. Для ячеистого бетона со средней плотностью менее 400 кг/м3 масштабный коэффициент  следует принимать равным 1,0 независимо от размеров и формы образцов.
2. Для ячеистого бетона со средней плотностью 400 кг/м3 и более масштабный коэффициент  для выбуренных цилиндров диаметром и высотой 70 мм и выпиленных кубов с ребром длиной 70 мм принимают равным 0,90, а для цилиндров диаметром и высотой 100 мм и кубов с ребром длиной 100 мм  равным 0,95.
3. Применение экспериментальных масштабных коэффициентов , ,  и  по приложению 11, отличающихся от единицы в сторону увеличения или уменьшения более, чем это указано в табл. 5 для отдельных видов бетонов и размеров образцов  не допускается.

6.3. Значения коэффициента kw, для ячеистого бетона принимают по табл. 6. Коэффициент kw при промежуточных значениях влажности бетона определяют по линейной интерполяции. Для других видов бетона принимают kw равным единице. 

Таблица 6

Влажность ячеистого бетона по массе в момент испытания w, %	Поправочный коэффициент kw	Влажность ячеистого бетона по массе в момент испытания w, %	Поправочный коэффициент kw	
0	0,8	15	1,05	
5	0,9	20	1,10	
10	1,0	25 и более	1,15	

6.4. Прочность бетона (кроме ячеистого) в серии образцов определяют как среднее арифметическое значение в серии: 
из двух образцов — по двум образцам;
из трех образцов  по двум наибольшим по прочности образцам; 
из четырех образцов — по трем наибольшим по прочности образцам. из шести образцов — по четырем наибольшим по прочности образцам. 
При отбраковке дефектных образцов прочность бетона в серии образцов определяют по всем оставшимся образцам, если их не менее двух. Результаты испытания серии из двух образцов при отбраковке одного образца не учитывают.
6.5. Для ячеистого бетона прочность в серии образцов определяют как среднее арифметическое значение всех испытанных образцов серии.
6.6. При производственном контроле значения переходных коэффициентов от прочности бетона при одном виде испытаний к другому виду испытаний допускается определять экспериментально по приложению 11.
6.7. Оценку результатов определения прочности бетона производят по ГОСТ 18105.
6.8. В случаях, если средний внутрисерийный коэффициент вариации прочности бетона на сжатие превышает 8 %, необходимо провести внеочередную переаттестацию испытательной лаборатории.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 10180 СТ СЭВ 3978

ГОСТ 10180	СТ СЭВ 3978	ГОСТ 10180	СТ СЭВ 3978	
Номер пункта	Номер пункта	Номер пункта	Номер пункта	
Вводная часть	Вводная часть и разд. 1	
5.2.1	
5.1.1	
2.2.5	2.3.3	5.3.1	5.2.1	
2.1.6	2.2.4	5.3.2	5.2.3	
2.3.2	2.4.1	5.4.1	5.3.1	
2.3.2	2.4.3	6.1	6.1; 6.2; 6.3; 6.4	
2.3.5	2.4.4			
5.1.3	5.1.5			
5.1.4	5.1.4			

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ВНУТРИСЕРИЙНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ВАРИАЦИИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

Средний внутрисерийный коэффициент вариации прочности бетона %, определяют по результатам испытания любых последовательных 30 серий образцов бетона одного класса (марки). Для этого определяют размах в каждой серии, а также средний размах  МПа, и среднюю прочность Rs, МПа, по всем 30 сериям по формулам
			
			(5)
				(6)
				(7)
				(8)

где      Rj, max и Rj, min 	 максимальное и минимальное значения прочности бетона в каждой серии образцов, МПа; 
               Rsj , Wsj 	— средние прочность и размах прочности бетона в каждой серии образцов, МПа;
                   d 		 коэффициент, принимаемый в зависимости от числа образцов n в каждой серии: 
при   	n = 2      	d = 1,13;  
   	n = 3      	d = 1,69;     
   	n = 4      	d = 2,06;
   	n = 6      	d = 2,50.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ, 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ИХ РАЗМЕРОВ, ФОРМЫ И МАССЫ, 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 7

Наименование, тип,	Технические	Необходимость периодической	Справочные данные	
марка оборудования или средства	характеристики	проверки средств измерений	Организация,	
измерения, их определяющий документ		или аттестации испытательного оборудования	распространяющая чертежи
и методики аттестации	поставляющая
оборудование	
1. Оборудование для изготовления образцов				Территоральные управления Госснаба СССР.	
1.1. Формы с крышками и насадками по ГОСТ 22685 	По ГОСТ 22685	Аттестация	Центральный институт типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР	Выпускаются серийно Симферопольским механическим заводом «Сантехпром»1 и другими заводами по прямым договорам	
1.2. Лабораторная виброплощадка типа 435А или СМЖ 539 по ТУ 22-4419, СМЖ 739 по ТУ 22-109-24	Частота вертикальных колебаний с формой, заполненной   бетонной смесью (2900100) мин-1; амплитуда вертикальных колебаний (0,5±0,05) мм. 
Амплитуда горизонтальных колебаний не более 0,1 мм;
отклонение амплитуд колебаний краев площадки от ее середины не более 20 %	Аттестация		Территориальные управления Госснаба СССР. Выпускаются серийно Челябинским ПО «Строммашина»2.	
1.3. Лабораторная пропарочная камера типа ЭК-1	Погрешность поддержания заданной температуры не более 2С в диапазоне от 20°С до 100°С	Аттестация	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР, 
выпускается мелкими сериями3	
1.4. Камера нормального твердения	Температура (203) °С, влажность    воздуха (955) %,    наличие стеллажей для установки образцов, обеспечивающих зазор не менее 5 мм между образцами и стенками камеры или прокладками	Аттестация			
2. Средства измерения				Территориальные управления	
2.1. Весы по ГОСТ 24104	Погрешность определения массы не более 0,1 %	Поверка		Госснаба СССР, выпускаются серийно4	
2.2. Линейки стальные по ГОСТ 427	Цена деления не более 1 мм			Территориальные управления Госснаба СССР, выпускаются серийно	
2.3. Штангенциркули ШД-П 2-го класса по ГОСТ 166	По ГОСТ 166	Поверка		То же	
2.4. Щупы (набор № 2) 2-го класса по ТУ 2-034-225	По ТУ 2-034-225				
2.5. Проверочные плиты по ГОСТ 109 05	По ГОСТ 109 05	Поверка		Территориальные управления Госснаба СССР, выпускаются 	
2.6. Поверочные угольники 90 по ГОСТ 3749	По ГОСТ 3749	Поверка		серийно	
2.7. Прибор для определения отклонений от плоскостности опорных поверхностей образцов	Погрешность измерения не более 0,01 мм на 100 мм; наличие трех фиксированных опор и двух измерителей перемещений по схеме приложения 5	Поверка
(только измерителей перемещений)	ЦИТП Госстроя СССР		
2.8. Прибор для определения отклонений от перпендикулярности смежных граней образцов	Погрешность измерения не более 0,01 мм на 100 мм; наличие двух фиксированных опор в одной плоскости и одной опоры и измерителя перемещений в перпендикулярной плоскости по схеме приложения 5	Поверка
(только измерителей перемещений)	ЦИТП Госстроя СССР		
3.   Испытательные машины для статических испытаний				Территориальные управления Госснаба СССР, выпускаются	
3.1. Прессы для испытаний на сжатие по ГОСТ 8905	По ГОСТ 8905	Поверка		серийно5  Армавирским ПО «Точмашприбор»	
3.2. Разрывные и универсальные испытательные машины по ГОСТ 7855	По ГОСТ 7855				
4.  Устройства и приспособления для испытаний на сжатие					
4.1. Устройства для центрирования образцов относительно геометрической оси испытательной машины	Обеспечение эксцентриситета приложения осевой нагрузки не более 1 % размера поперечного сечения образца по приложению 6	Аттестация	ЦНИЛКиевгорстрой Киевгорстроя6, Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР	
4.2. Дополнительные стальные плиты	Твердость стали HRCЭ 55...60;   неплоскостность опорных поверхностей не более 0,05 мм на 100 мм; 
толщина не менее 0,25а (0,25d) при передаче нагрузки через шаровой шарнир; 
размеры в плане должны соответствовать размерам поперечного сечения куба или цилиндра с погрешностью не более 1 %	Аттестация	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР	
5. Устройства и приспособления для испытаний на растяжение при изгибе	Обеспечение схемы испытания согласно черт. 3 и черт. 10				
5.1. Устройство в целом	Обеспечение заданных размеров схемы испытания с погрешностью, не более: 0,3 % для расчетного пролета; 1 %  для остальных размеров	Аттестация	Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям в строительстве «НТЦ ТЕСТ»7	
5.2. Шарнирно подвижные опоры	Поворот  (перемещение) в плоскости изгиба образца (без нагрузки) усилием не более 1Н				
5.3. Шарнирно неподвижные опоры	Обеспечение возможности поворота образца (без его перемещения) в плоскостях изгиба и перпендикулярной				
5.4. Стальные опорные пластины между образцом и шарнирами	Толщина  не менее 0,15а, ширина (0,3-0,4)а, длина не менее а				
6. Устройства и приспособления для испытаний на растяжение при раскалывании	Обеспечение схем испытаний согласно черт. 4 и 11; исключение возможности   погрешностей в расположении плоскостей   действия нагрузки (при испытании кубов) по черт. 5	Аттестация	Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям 
в строительстве «НТЦ ТЕСТ»	
6.1. Устройство в целом	Эксцентриситет плоскостей действия равномерно распределенных сил при испытании кубов (черт. 5, а) не более 0,01 а; 
взаимная непараллельность плоскостей действия равномерно распределенных сил при испытании     кубов (черт. 5, б) не более 1 мм на 100 мм 	Аттестация	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР 
Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям 
в строительстве «НТЦ ТЕСТ»	
6.2. Колющие стальные прокладки	Твердость      стали HRCЭ 55...60; диаметр цилиндрического стержня (75±5) мм; сторона призматического стержня (101) мм; 
отклонение от прямолинейности образующей цилиндрического стержня или опорных поверхностей призматического стержня не более 0,05 мм на 100 мм;
длина стержня не менее длины (высоты) образца				
6.3. Прокладки из картона по ГОСТ 6659, ГОСТ 7950, ГОСТ 9542 или трехслойной фанеры по ОСТ 34-13-892	Толщина (31) мм, ширина (155) мм, длина не менее размера поперечного сечения куба, призмы или высоты цилиндра				
6.4. Опорные плиты при испытании образцов-цилиндров	Твердость      стали HRCЭ 55...60,   отклонение от плоскостности вдоль линии приложения усилия не более 0,05 мм на 100 мм; 
толщина не менее 0,25d				
7. Устройства для испытания на осевое растяжение призм или цилиндров	Обеспечение соосности и эксцентриситета приложения осевого растягивающего  усилия относительно продольной оси образца не более 1 % размера его поперечного   сечения; 
по черт. 14-18
	Аттестация	Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям
в строительстве «НТЦ ТЕСТ»	

_____________
1  333017, Симферополь, ул. Киевская, 41, Симферопольский механический завод "Сантехпром".
2  454007, Челябинск, ул. Артиллерийская, 124, Челябинское ПО Строммашина.
3  113105, Москва, варшавское шоссе, 17.
4  192007, Ленинград, Курская ул., 23, Ленинградский завод Госметр.
     142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Ликкинское шоссе, 4, Ореховозуевский завод Прибордеталь.
     316050, Кировоград, ул. Кирова, 86, Кировоградский опытный завод дозирующих автоматов.
5  325913, Армавир-13, Армавирское ПО Точмашприбор.
6  252061, Киев, пр. Чубаря, 103, ЦНИЛКиевгорстрой Киевгорстроя.
7  117071, Москва, ул. Орджоникидзе, 14116, НТЦ ТЕСТ
Таблица 7

Наименование, тип,	Технические	Необходимость периодической	Справочные данные	
марка оборудования или средства	характеристики	проверки средств измерений	Организация,	
измерения, их определяющий документ		или аттестации испытательного оборудования	распространяющая чертежи
и методики аттестации	поставляющая
оборудование	
1. Оборудование для изготовления образцов				Территоральные управления Госснаба СССР.	
1.1. Формы с крышками и насадками по ГОСТ 22685 	По ГОСТ 22685	Аттестация	Центральный институт типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР	Выпускаются серийно Симферопольским механическим заводом «Сантехпром»1 и другими заводами по прямым договорам	
1.2. Лабораторная виброплощадка типа 435А или СМЖ 539 по ТУ 22-4419, СМЖ 739 по ТУ 22-109-24	Частота вертикальных колебаний с формой, заполненной   бетонной смесью (2900100) мин-1; амплитуда вертикальных колебаний (0,5±0,05) мм. 
Амплитуда горизонтальных колебаний не более 0,1 мм;
отклонение амплитуд колебаний краев площадки от ее середины не более 20 %	Аттестация		Территориальные управления Госснаба СССР. Выпускаются серийно Челябинским ПО «Строммашина»2.	
1.3. Лабораторная пропарочная камера типа ЭК-1	Погрешность поддержания заданной температуры не более 2С в диапазоне от 20°С до 100°С	Аттестация	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР, 
выпускается мелкими сериями3	
1.4. Камера нормального твердения	Температура (203) °С, влажность    воздуха (955) %,    наличие стеллажей для установки образцов, обеспечивающих зазор не менее 5 мм между образцами и стенками камеры или прокладками	Аттестация			
2. Средства измерения				Территориальные управления	
2.1. Весы по ГОСТ 24104	Погрешность определения массы не более 0,1 %	Поверка		Госснаба СССР, выпускаются серийно4	
2.2. Линейки стальные по ГОСТ 427	Цена деления не более 1 мм			Территориальные управления Госснаба СССР, выпускаются серийно	
2.3. Штангенциркули ШД-П 2-го класса по ГОСТ 166	По ГОСТ 166	Поверка		То же	
2.4. Щупы (набор № 2) 2-го класса по ТУ 2-034-225	По ТУ 2-034-225				
2.5. Проверочные плиты по ГОСТ 109 05	По ГОСТ 109 05	Поверка		Территориальные управления Госснаба СССР, выпускаются 	
2.6. Поверочные угольники 90 по ГОСТ 3749	По ГОСТ 3749	Поверка		серийно	
2.7. Прибор для определения отклонений от плоскостности опорных поверхностей образцов	Погрешность измерения не более 0,01 мм на 100 мм; наличие трех фиксированных опор и двух измерителей перемещений по схеме приложения 5	Поверка
(только измерителей перемещений)	ЦИТП Госстроя СССР		
2.8. Прибор для определения отклонений от перпендикулярности смежных граней образцов	Погрешность измерения не более 0,01 мм на 100 мм; наличие двух фиксированных опор в одной плоскости и одной опоры и измерителя перемещений в перпендикулярной плоскости по схеме приложения 5	Поверка
(только измерителей перемещений)	ЦИТП Госстроя СССР		
3.   Испытательные машины для статических испытаний				Территориальные управления Госснаба СССР, выпускаются	
3.1. Прессы для испытаний на сжатие по ГОСТ 8905	По ГОСТ 8905	Поверка		серийно5  Армавирским ПО «Точмашприбор»	
3.2. Разрывные и универсальные испытательные машины по ГОСТ 7855	По ГОСТ 7855				
4.  Устройства и приспособления для испытаний на сжатие					
4.1. Устройства для центрирования образцов относительно геометрической оси испытательной машины	Обеспечение эксцентриситета приложения осевой нагрузки не более 1 % размера поперечного сечения образца по приложению 6	Аттестация	ЦНИЛКиевгорстрой Киевгорстроя6, Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР	
4.2. Дополнительные стальные плиты	Твердость стали HRCЭ 55...60;   неплоскостность опорных поверхностей не более 0,05 мм на 100 мм; 
толщина не менее 0,25а (0,25d) при передаче нагрузки через шаровой шарнир; 
размеры в плане должны соответствовать размерам поперечного сечения куба или цилиндра с погрешностью не более 1 %	Аттестация	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР	
5. Устройства и приспособления для испытаний на растяжение при изгибе	Обеспечение схемы испытания согласно черт. 3 и черт. 10				
5.1. Устройство в целом	Обеспечение заданных размеров схемы испытания с погрешностью, не более: 0,3 % для расчетного пролета; 1 %  для остальных размеров	Аттестация	Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям в строительстве «НТЦ ТЕСТ»7	
5.2. Шарнирно подвижные опоры	Поворот  (перемещение) в плоскости изгиба образца (без нагрузки) усилием не более 1Н				
5.3. Шарнирно неподвижные опоры	Обеспечение возможности поворота образца (без его перемещения) в плоскостях изгиба и перпендикулярной				
5.4. Стальные опорные пластины между образцом и шарнирами	Толщина  не менее 0,15а, ширина (0,3-0,4)а, длина не менее а				
6. Устройства и приспособления для испытаний на растяжение при раскалывании	Обеспечение схем испытаний согласно черт. 4 и 11; исключение возможности   погрешностей в расположении плоскостей   действия нагрузки (при испытании кубов) по черт. 5	Аттестация	Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям 
в строительстве «НТЦ ТЕСТ»	
6.1. Устройство в целом	Эксцентриситет плоскостей действия равномерно распределенных сил при испытании кубов (черт. 5, а) не более 0,01 а; 
взаимная непараллельность плоскостей действия равномерно распределенных сил при испытании     кубов (черт. 5, б) не более 1 мм на 100 мм 	Аттестация	Институт «Оргэнергострой» Минэнерго СССР 
Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям 
в строительстве «НТЦ ТЕСТ»	
6.2. Колющие стальные прокладки	Твердость      стали HRCЭ 55...60; диаметр цилиндрического стержня (75±5) мм; сторона призматического стержня (101) мм; 
отклонение от прямолинейности образующей цилиндрического стержня или опорных поверхностей призматического стержня не более 0,05 мм на 100 мм;
длина стержня не менее длины (высоты) образца				
6.3. Прокладки из картона по ГОСТ 6659, ГОСТ 7950, ГОСТ 9542 или трехслойной фанеры по ОСТ 34-13-892	Толщина (31) мм, ширина (155) мм, длина не менее размера поперечного сечения куба, призмы или высоты цилиндра				
6.4. Опорные плиты при испытании образцов-цилиндров	Твердость      стали HRCЭ 55...60,   отклонение от плоскостности вдоль линии приложения усилия не более 0,05 мм на 100 мм; 
толщина не менее 0,25d				
7. Устройства для испытания на осевое растяжение призм или цилиндров	Обеспечение соосности и эксцентриситета приложения осевого растягивающего  усилия относительно продольной оси образца не более 1 % размера его поперечного   сечения; 
по черт. 14-18
	Аттестация	Межотраслевой научно-технический центр по испытаниям
в строительстве «НТЦ ТЕСТ»	

_____________
1  333017, Симферополь, ул. Киевская, 41, Симферопольский механический завод "Сантехпром".
2  454007, Челябинск, ул. Артиллерийская, 124, Челябинское ПО Строммашина.
3  113105, Москва, варшавское шоссе, 17.
4  192007, Ленинград, Курская ул., 23, Ленинградский завод Госметр.
     142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, Ликкинское шоссе, 4, Ореховозуевский завод Прибордеталь.
     316050, Кировоград, ул. Кирова, 86, Кировоградский опытный завод дозирующих автоматов.
5  325913, Армавир-13, Армавирское ПО Точмашприбор.
6  252061, Киев, пр. Чубаря, 103, ЦНИЛКиевгорстрой Киевгорстроя.
7  117071, Москва, ул. Орджоникидзе, 14116, НТЦ ТЕСТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное

ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЙ

Дата изготов-ления образца	Марки-ровка серии образ-	Наимено-вание контроли- руемых	Нормируемые характеристики прочности 
и плотности бетона	Удобо-укла-дывае- мость	Ф.И.О. лица, изготовив-шего	Дата испыта-ния	Масса образца, г	Размеры образца, см	Средняя плот-ность образца	Номер испыта-тельной машины;	Показа-ния сило-измери-	Раз-рушаю-щая нагруз- 	Прочность бетона, приведен-ная к	Средняя влаж-ность (для	Средняя плот-ность 
в серии 	Сред-няя проч-ность	Приме-чания	Подпись лица, испытав- шего	
и номер смены	цов	конструкций и (или) номер состава и (или) номер технологи-ческого комплекса	Проект-ный класс (марка)	Отпуск-ная и переда-точная проч-ность, МПа (для сборных конструк-ций)	Средняя плот-ность, кг/м3 (для легких и ячеистых бетонов)	бетон-ной смеси
ОК,см
Ж,с	образцы или наимено-вание орга-низации, приславшей образцы на испытание				в момент испыта-ния, г/см3	шкала	теля испыта-тельной машины	ка, кН (кгс)	базовому размеру образца, МПа (с учетом влажност-ного коэф-фициента для ячеистого бетона)	легкого и ячеистого бетонов) в серии, % по массе	в сухом состоя-нии (для легкого и ячеистого бетонов), кг/м3	серии образ-цов, МПа		образцы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Пример заполнения журнала для тяжелого бетона
	
15.05.
89 г.	Ф-53	Ф-14	М200	14,0		4	Иванова
М. И.	16.05.
89 г.	2360	9,8Х10,1Х
Х10,0	2384	200 кН	357,5	143 
(14 300)	13,6			14,0			
I см.									2390	10,0Х10,0Х
Х10,0	2390	200 кН	382,5	153
(15 300)	14,5						
15.05.
89 г.	Ф-53	Ф-14	М200			4		13.06.
89 г.	2380	10,1Х10Х
Х9,9	2380	500 кН	227	227
(22 700)	21,6			21,7			
I см.									2350	10Х10Х
Х9,8	2397	500 кН	231	231
(23 100)	21,9						

Пример заполнения журнала для легкого бетона
	
15.05.
89 г.	С-54	НС	М50	4,0	900	  
10  		16.05.
89 г.	3240	15,1Х15Х
Х14,9	960	200 кН	266	106,5
(10 650)	4,7	13	
854	4,6			
II см.
									3300	15Х15,1Х
Х15	970	200 кН	255	102
(10 200)	4,5						
15.05.
89 г.	С-54	НС	М50			  
10		13.06.
89 г.	3180	15Х14,9Х
Х14,9	995	200 кН	340	136
(13 600)	6,1	12	
855	6,2			
II см.
									3200

	15,1Х15,1Х
Х15	960	200 кН	359	143,6
(14 360)	6,3						

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПЛОСКОСТНОСТИ 
И ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ 
РАБОЧИХ ГРАНЕЙ ОБРАЗЦОВ

1.Отклонения опорных граней образцов от плоскости, принимаемой за прилегающую, измеряют прибором с погрешностью не более 0,01 мм на 100 мм длины, который при любом исполнении должен иметь три фиксированные опоры по углам и не менее двух индикаторов часового типа по ГОСТ 577 или других измерителей перемещений той же точности  один по четвертому углу и один в середине (черт. 6).

СХЕМА ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ 
ОТ ПЛОСКОСТНОСТИ

1 - корпус (рамка) ; 2 - опора; 3 - индикатор; b1 - база прибора

Черт. 6

2. Перед измерением образца прибор устанавливают на поверочную плиту по ГОСТ 10905 в трех точках и приводят показания стрелок всех индикаторов в нулевое положение.
При отсутствии поверочной плиты допускается устанавливать прибор на зеркало с размерами, превышающими расстояние между угловыми опорами, не менее чем на 20 мм.

Примечание. При использовании зеркала вместо поверочной плиты предварительно проверяют качество его поверхности. С этой целью прибор после установки стрелок индикаторов на нуль смещают на 1015 мм в разные стороны по поверхности зеркала. Если при этом стрелки индикаторов отклоняются от нулевого положения не более, чем на 0,5 деления, то зеркало пригодно для использования.

3. Прибор приставляют к измеряемой грани образца и фиксируют, опирая в трех точках. Вслед за тем снимают отсчеты по двум индикаторам.
4. Отклонение от плоскостности относительно угловых точек А, мм, рассчитывают по формуле

							(9)

где С1  постоянная прибора, рассчитывается по формуле

							(10)

здесь 100  длина, к которой относится допуск, мм; 
            b1 — база прибора, принимаемая на 20—25 мм меньше длины ребра или диаметра образца, мм (см. черт. 6); 
           О1  показание углового индикатора, мм. 
5. Вогнутость (выпуклость) В, мм, рассчитывают по формуле

						(11)