ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОСТ 10181.2-81
СМЕСИ БЕТОННЫЕ
Метод определения плотности

Concrete mixtures. Test method for determination of density.
Постановлением Государственного совета СССР по делам строительства от 31 декабря 1980 г. № 228 срок введения установлен 
с 01.01.82
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси, приготовленные на минеральных вяжущих, плотных и пористых заполнителях, и устанавливает метод определения их плотности.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения плотности бетонной смеси - по ГОСТ 10181.0-81.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения испытания применяют:
цилиндрические металлические сосуды, размеры которых в зависимости от крупности зерен заполнителя указаны в таблице, 
Наибольшая крупность заполнителя, мм	Емкость сосуда, дм3	Внутренние размеры сосуда, мм	
		Диаметр	Высота	
40	5	186	186	
Св. 40	15	267	267	
весы лабораторные по ГОСТ 24104-80;
лабораторную виброплощадку по ГОСТ 10181.1-81
кельму типа КБ по ГОСТ 9533-81;
стальные линейки длиной 400 мм.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Плотность бетонной смеси, характеризуемая отношением массы уплотненной бетонной смеси к ее объему, определяется в цилиндрическом сосуде, емкость которого в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя должна соответствовать указанной в таблице.
Примечание. Для оперативного контроля плотности бетонной смеси на пористых заполнителях ее определение в производственных условиях допускается производить в формах, предназначенных для изготовления контрольных образцов бетона, соответствующих требованиям ГОСТ 22685-85.
3.2. Перед испытанием мерный сосуд, выбранный в зависимости от крупности заполнителя, предварительно взвешивают с погрешностью не более 0,1 %.
3.3. Укладку и уплотнение бетонной смеси в сосуде или форме производят в соответствии с ГОСТ 10180-78 в зависимости от удобоукладываемости смеси.
3.4. После уплотнения избыток смеси срезают стальной линейкой и поверхность тщательно выравнивают вровень с краями мерного сосуда (формы). Затем сосуд с бетонной смесью взвешивают с погрешностью не более 0,1 %.
3.5. Плотность бетонной смеси см в кг/м3 вычисляют по формуле
,
где т - масса мерного сосуда с бетонной смесью, г;
т1 - масса мерного сосуда без смеси (формы), г;
V - объем мерного сосуда (формы), дм3.
3.6. Плотность бетонной смеси определяют дважды для каждой пробы бетонной смеси и вычисляют с округлением до 10 кг/м3 как среднее арифметическое значение результатов двух определений плотности смеси из одной пробы, отличающихся между собой не более чем на 5 % от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе бетонной смеси по ГОСТ 10181.0-81.
3.7. Результаты испытания должны быть занесены в журнал, в котором указывают:
дату и время испытания;
место отбора пробы;
марку и вид бетона, изготовляемого из испытуемой смеси;
результаты частных определений;
среднеарифметический результат.