ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОСТ 10181.4-81
СМЕСИ БЕТОННЫЕ
Методы определения расслаиваемости
Concrete mixtures. Test methods for determination of segregatability
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 декабря 1980 г. № 228 срок введения установлен 
с 01.01.82
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси, приготовленные на минеральных вяжущих, плотных и пористых заполнителях и устанавливает методы определения их расслаиваемости по показателям раствороотделения и водоотделения.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения расслаиваемости бетонных смесей - по ГОСТ 10180.0-81.
2. АППАРАТУРА
2.1. Для проведения испытания применяют:
формы стальные размерами 200х200х200 мм по ГОСТ 22685-77;
лабораторную виброплощадку по ГОСТ 10181.1-81;
весы лабораторные по ГОСТ 24104-80;
противень;
стальные линейки по ГОСТ 427-75;
сито с ячейками размером 5 мм;
сушильный электрошкаф по ГОСТ 13474-79;
цилиндрические металлические сосуды по ГОСТ 10181.2-81;
мерные стаканы, мензурки или цилиндры емкостью от 50 до 200 мл и пипетку емкостью до 5 мл.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Определение раствороотделения бетонной смеси
3.1.1. 	Раствороотделение бетонной смеси, характеризующее ее связность при динамическом воздействии, определяют путем сопоставления содержания растворной составляющей бетонной смеси в нижней и верхней частях свежеотформованного образца размерами 200х200х200 мм.
3.1.2. 	Бетонную смесь укладывают и уплотняют в форме для контрольных образцов бетона размерами 200х200х200 мм по ГОСТ 10180-78. После этого уплотненную бетонную смесь в форме подвергают вибрационному воздействию на лабораторной виброплощадке в течение времени, равного 10Ж, где Ж - показатель жесткости смеси по ГОСТ 10181.1-81, а для подвижных смесей в течение 25 с.
3.1.3. 	После вибрирования верхний слой бетона высотой (100,5) см из формы отбирают на противень, а нижнюю часть образца выгружают из формы путем опрокидывания на второй противень.
При испытании жестких бетонных смесей допускается перед разделением свежеотформованного образца производить его распалубку.
3.1.4. 	Отобранные пробы бетонной смеси взвешивают с погрешностью до 10 г и подвергают мокрому рассеву на сите с отверстиями величиной 5 мм. При мокром рассеве отдельные части пробы, уложенные на сито, промывают струей чистой воды до полного удаления цементного раствора с поверхности зерен крупного заполнителя. Промывку смеси считают законченной, когда из сита вытекает чистая вода.
3.1.5. 	Отмытые порции заполнителя переносят на чистый противень и высушивают до постоянной массы при температуре 105-110 С и взвешивают с погрешностью до 10 г.
3.1.6. 	Содержание растворной составляющей в верхней и нижней частях уплотненной смеси Vр в процентах определяют по формуле
,
где Vp - содержание растворной составляющей в верхней (нижней) части образца, %;
тк - масса отмытого высушенного крупного заполнителя из верхней (нижней) части образца, г;
тсм - масса бетонной смеси, отобранной пробы из верхней (нижней) части образца, г.
3.1.7. Показатель раствороотделения бетонной смеси Пр в процентах определяют по формуле
,
где Vp - абсолютная величина разности между содержанием растворной составляющей в верхней и нижней частях образца;
- суммарное содержание растворной составляющей верхней и нижней частей образца, %.
3.1.8. Показатель раствороотделения для каждой пробы бетонной смеси определяют дважды и вычисляют с округлением до 1 % как среднее арифметическое значение результатов двух определений, отличающихся между собой не более чем на 20 % от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе бетонной смеси, отобранной по ГОСТ 10181.0-81.
3.1.9. Результаты испытания должны быть занесены в журнал, в котором указывают:
дату и время испытания;
место отбора пробы;
марку и вид бетона, изготовляемого из испытуемой смеси;
результаты частных определений;
среднеарифметический результат.
3.2. 	Определение водоотделения бетонной смеси
3.2.1. 	Водоотделение бетонной смеси, характеризующее ее связность в состоянии покоя, определяют после ее отстаивания в цилиндрическом сосуде в течение определенного промежутка времени.
3.2.2. 	Бетонную смесь укладывают в цилиндрический сосуд, объем которого в зависимости от наибольшей крупности зерен заполнителя должен соответствовать ГОСТ 10181.2-81, и уплотняют по ГОСТ 10180‑78 в зависимости от удобоукладываемости смеси. Уровень бетонной смеси должен быть на (105) мм ниже верхнего края сосуда.
3.2.3. 	Сосуд накрывают листом паронепроницаемого материала (стеклом, стальной пластинкой или т.п.) и оставляют в покое на 1,5 ч.
3.2.4. 	Отбирают пипеткой отделившуюся воду, собирают ее в стакан и взвешивают.
3.2.5. 	Водоотделение бетонной смеси характеризуют массой воды в граммах, отделившейся за 1,5 ч, отнесенной к объему сосуда в литрах.
3.2.6. 	Водоотделение бетонной смеси определяют дважды для каждой пробы бетонной смеси и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов двух определений, отличающихся между собой не более чем на 20 % от меньшего значения. При большем расхождении результатов определение повторяют на новой пробе бетонной смеси, отобранной по ГОСТ 10181.0-81.
3.2.7. 	Результаты испытания должны быть занесены в журнал, где указывают данные, приведенные в п. 3.1.9 настоящего стандарта.