ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ
ГОСТ 12852.577
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Зам. директора Н. Н. Коровин
Руководитель темы А. Т. Баранов   
Исполнитель Т. А. Ухова

Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК им. Кучеренко) Госстроя СССР

Зам. директора С. В. Поляков 
Руководитель темы и исполнитель Н. И. Левин

Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР

Зам. директора В. Ф. Ушков 
Руководитель темы и исполнитель И. Я. Киселев

Московским инженерно-строительным институтом им. В. В. Куйбышева (МИСИ) Минвуза СССР

Проректор Ю. П. Горлов 
Руководитель темы Г. И. Горчаков 
Исполнитель А. П. Меркни

Всесоюзным научно-производственным объединением «Союзже-лезобетон» Минстройматериалов СССР

Зам. директора Е. Г. Казаков 
Руководитель темы С. Н. Левин 
Исполнитель А. Д. Дикун

Всесоюзным научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Госстандарта СССР

Зам. директора А. М. Трохан 
Исполнитель И. И. Лифанов

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Зам. директора Н. Н. Коровин

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР

Начальник отдела В. И. Сычев
Начальник подотдела стандартизации в строительстве М. М. Новиков 
Гл. специалист Н. В. Мякошин

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 9 ноября 1977 г. № 171

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ                                      
Метод определения коэффициента		             ГОСТ
паропроницаемости    		      12852.577
Cellular concrete. Method of steam-permeafility	           Взамен
coefficient determination 	                 ГОСТ 12852—67 
  в части разд. 17
Постановлением   Государственного   комитета   Совета  Министров  СССР по делам строительства от 9 ноября 1977 г. №э 171 срок введения установлен 
с 01.07.1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ячеистый бетон и устанавливает метод определения коэффициента его паропрони-цаемости измерением паропроницаемости образца при стационарном потоке водяного пара.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения коэффициента паропроницаемости ячеистого бетона — по ГОСТ 12852.0—77.
2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ
2.1. Для проведения испытания применяют: 
весы лабораторные образцовые по ГОСТ 16474—70; 
термограф метеорологический по ГОСТ 6416—75; 
психрометр аспирационный по ГОСТ 6353—52; 
эксикатор по ГОСТ 6371—73;
металлические трубы с размером внутреннего сечения 100 X 100 мм и длиной 50 мм;
чашки стеклянные с наружным диаметром 95—98 мм и высотой 30—40 мм по ГОСТ 19908—74;
резину листовую мягкую непористую по ГОСТ 7338—65; 
парафин по ГОСТ 16960—71; 
канифоль сосновую по ГОСТ 19113—73; 
магний азотнокислый по ГОСТ 6203—67;
калий сернокислый по ГОСТ 4145—74; 
воду дистиллированную но ГОСТ 6709—72;
прибор для определения коэффициента паропроницаемости (см. чертеж).

Прибор для определения коэффициента паропроницаемости

1  образец ячеистого бетона; 2  пароизоляция; 3  металлическая труба; 
4 стеклянная чашка с насыщенным раствором сульфата калия 
(K2SO4); 5  листовая мягкая резина; 6  стеллаж
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Определение коэффициента паропроницаемости проводят на трех образцах размерами 100 Х 100 X 30 мм, выпиленных из средней части изделия.
3.2. Боковые поверхности образцов изолируют разогретой смесью парафина с канифолью (соотношение 3:1).
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Каждый образец помещают на отдельную металлическую трубу. Промежутки между боковой поверхностью образца и верхней гранью металлической трубы заполняют разогретой смесью парафина с канифолью.
4.2. Металлические трубы с укрепленными на них образцами устанавливают в лабораторный термостат на полки, покрытые мягкой листовой непористой резиной. В термостате поддерживают постоянную температуру 20 ± 2 С и относительную влажность воздуха 54 ± 2 %. Для поддержания заданной относительной влажности воздуха в термостат помещают непокрытый крышкой эксикатор с насыщенным раствором азотнокислого магния.
4.3. Контроль за температурой и относительной влажностью воздуха в термостате осуществляют при помощи метеорологического термографа н аспирационного психрометра, помещаемых в термостат.
4.4. В каждую металлическую трубу под образец устанавливают стеклянную чашку с насыщенным раствором сернокислого калия, создающим под образцом относительную влажность воздуха 97 %. В чашку наливают такое количество раствора, чтобы расстояние от уровня раствора до нижнего основания образца равнялось 25 мм.
4.5. Чашки с раствором взвешивают с точностью до 0,001 г через каждые трое суток.
4.6. После каждого взвешивания вычисляют количество воды, испарившейся из раствора за 1 ч. Взвешивание проводят до тех пор, пока количество воды, испаряющейся из чашки за 1 ч станет постоянным, т. е. до установления стационарного потока водяного пара через образец.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Коэффициент паропроницаемости  в г/м  ч  Тор вычисляют как среднее арифметическое результатов испытания трех образцов по формуле 

где Q — стационарный поток водяного пара, г/ч;
 — толщина образца, м;
F — площадь сечения металлической трубы в месте контакта с образцом, м2;
P1 — парциальное давление водяного пара под образцом, определяемое по психрометрическим таблицам на основании значений относительной влажности и температуры воздуха, Тор;
P2 — среднее парциальное давление водяного пара над образцом, Тор;
в — толщина воздушного слоя (расстояние от уровня раствора в стеклянной чашке до нижнего основания образца), м;
в — коэффициент   паропроницаемости воздуха,  равный 0,135 г/м  ч  Тор.